附件

关于在国内钻石市场中发现化学气相沉积法

合成钻石的情况通告

各位委员：

国家珠宝玉石质量监督检验中心在近期的日常委托检验中，陆续发现两批次化学气相沉积法合成钻石（简称CVD合成钻石）。由于此类合成钻石与天然钻石极为相似，在检测过程中仅凭肉眼难以与普通天然钻石区分，现将情况通告鉴定评估专业委员会全体委员，希望各位委员及所在单位在实际工作中加以防范。

一、CVD合成钻石的主要特征

经NGTC实验室检验的两批次CVD合成钻石，具有以下共性：

1.大小：克拉重量较大，多数在0.50克拉左右。

2.颜色：为近无色，颜色级别多在I-J色。

3.净度级别：多数为VS，内部可见黑色包体，与天然钻石中的包体相似，不具金属光泽。肉眼或显微镜下很难与普通的天然钻石相区别。

4.紫外荧光：长波紫外灯下无荧光，短波紫外光下具有弱或极弱荧光，无磷光。

5. DiamondSure检测：建议“进一步检测（II型）”

6.DiamondView检测：可见蓝绿色荧光以及蓝色磷光，具有该合成方法特征的生长纹理。

7.红外光谱检测：为IIa型，不含氮。

8.光致发光光谱检测：见737nm荧光峰。

NGTC实验室的鉴定结论为CVD合成钻石，且合成后经过热处理。

二、相关信息

1.合成钻石的来源为境外，主要通过香港的采购渠道进入国内市场。

2.内地钻石商将该类合成钻石视为天然钻石购入，钻石本身未带腰围印记，供应商未附任何说明。

3.合成钻石交易延用天然钻石的交易规则，一般成手批发，报价平均比天然钻石低10%左右。

三、建议

1.相关珠宝玉石首饰检测机构加强对技术人员的专业培训，严格规范钻石检测排查流程，提高警惕，保证钻石鉴定分级结论的准确可靠。

2.建议各相关企业加强对业务人员的培训和指导，适当增加简易的技术手段，如钻石发光性的观察等，在钻石交易过程中提高防范意识，遇有疑问，要借助有资质的实验室的专业技术力量，严把企业进货的质量关。

中国珠宝玉石首饰行业协会

珠宝首饰鉴定评估专业委员会

二○一二年五月二十三日